# 2022年宝鸡市开关插座等建筑装饰装修材料产品质量监督抽查

# 实施细则

- 抽样方法

  - 抽样型号或规格

抽取产品应为同一类别、同一规格的产品，优先抽取主导产品。

  - 抽样方法、基数及数量

1.2.1以随机抽样的方式在被抽样生产者（经销者）的代销产品中不同部位等量抽取，抽取样品应具有代表性，所抽样品分为二份，一份为检验样品，一份为备用样品。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2.2抽检样品：

1）开关、插座：

| 检测项目 | 检测明细 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开关 | 标志 | 9个 | 9个 |
|  | 螺钉、载流部件及连接 |  |  |
|  | 绝缘电阻 |  |  |
|  | 电气间隙 |  |  |
|  | 爬电距离 |  |  |
| 插座 | 标志 | 6个 | 6个 |
|  | 螺钉、载流部件及连接 |  |  |
|  | 绝缘电阻 |  |  |
|  | 电气间隙 |  |  |
|  | 爬电距离 |  |  |

2）混凝土：

| 检测项目 | 检测明细 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 标准稠度用水量 | ≥12kg | ≥12kg |
|  | 凝结时间 |  |  |
|  | 安定性 |  |  |
|  | 细度 |  |  |
|  | 胶砂强度 |  |  |
| 砂 | 堆积密度 | ≥20kg | ≥20kg |
|  | 含泥量 |  |  |
|  | 泥块含量 |  |  |
|  | 颗粒级配 |  |  |
| 石 | 含泥量 | ≥50kg | ≥50kg |
|  | 泥块含量 |  |  |
|  | 针、片状颗粒含量 |  |  |
|  | 压碎指标 |  |  |
|  | 颗粒级配 |  |  |
| 混凝土 | 立方体抗压强度（标养） | 每组3块 | / |
| 粉煤灰 | 细度 | ≥5kg | ≥5kg |
|  | 需水量比 |  |  |
|  | 含水率 |  |  |
|  | 烧失量 |  |  |
| 混凝土外加剂 （防冻剂） | 细度 | ≥3kg | ≥3kg |
|  | 减水率 |  |  |
|  | 坍落度和坍落度1h经时变化量 |  |  |
|  | 抗压强度比 |  |  |
|  | 含固量 |  |  |
| 混凝土膨胀剂 | 细度 | ≥10kg | ≥10kg |
|  | 凝结时间 |  |  |
|  | 抗压强度 |  |  |
| 验证混凝土配合比（C15-C55) | 配合比设计 | （每组） 水泥≥50kg 砂≥80kg 石≥120kg 外加剂、掺合料不少于厂家推荐量 | （每组） 水泥≥50kg 砂≥80kg 石≥120kg 外加剂、掺合料不少于厂家推荐量 |
|  | 坍落度 |  |  |
|  | 7d、28d强度 |  |  |

3）保温板材(绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料)：

| 检测项目 | 检测明细 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温板（三性） | 表观密度 | 1000×1500×实际厚度，6块（或9㎡） | 1000×1500×实际厚度，6块（或9㎡） |
|  | 导热系数 |  |  |
|  | 压缩强度 |  |  |
| 燃烧性能 （根据等级：可燃性，不燃性，燃烧热值，氧指数，单体燃烧部分参数） | A1级 |  |  |
|  | A2级 |  |  |
|  | B1级 |  |  |
|  | B2级 |  |  |

4）预制板（楼板）：

| 检测项目 | 检测明细 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制板（楼板） | 构件挠度 | 1块 | 1块 |
|  | 构件承载力 |  |  |

5）防水卷材SBS：

| 检测项目 | 检测明细 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水卷材（SBS） | 厚度 | 从外观质量合格的卷材中 裁取 1㎡。 | 从外观质量合格的卷材中 裁取 1㎡。 |
|  | 拉力及延伸率 |  |  |
|  | 不透水性 |  |  |
|  | 耐热性 |  |  |
|  | 低温柔性 |  |  |

6）聚氨酯防水涂料：

| 检测项目 | 检测明细 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯防水涂料 | 固体含量 （单组分） | 随机抽取 ≥ 5kg。 | 随机抽取 ≥ 5kg。 |
|  | 拉伸性能 |  |  |
|  | 低温弯折性 |  |  |
|  | 不透水性 |  |  |

7）暖气片：

| 检测项目 | 检测明细 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 暖气片 | 水压试验 | 1片 | 1片 |
|  | 焊接质量 |  |  |
|  | 螺纹质量 |  |  |

8）给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材：

| 检测项目 | 检测明细 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 维卡软化温度 | 8根1m | 8根1m |
|  | 纵向回缩率 |  |  |
|  | 落锤冲击试验 |  |  |
|  | 静液压试验 |  |  |

9）钢材：

| 检测项目 | 检测明细 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢材 | 重量偏差 | 每种型号 5根500mm 2根300mm | 每种型号 5根500mm 2根300mm |
|  | 屈服强度 |  |  |
|  | 抗拉强度 |  |  |
|  | 伸长率 断后伸长率（热轧光圆） 最大力总延伸率（热轧带肋） |  |  |
|  | 弯曲性能（热轧光圆） 反向弯曲性能（热轧带肋） |  |  |
|  | 强屈比、屈标比 （热轧带肋） |  |  |

1.2.3 抽样基数满足抽样数量即可。

  - 样品处置

1.3.1应当对检验样品和备用样品分别签封，当场对样品封条封样。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人和被抽样生产者/销售者代表签字以及抽样单位等相关信息。

1.3.2抽取的样品按运输条件包装好，由抽样机构在规定时限内送达检验机构，运输时严防雨淋、日晒、受潮，装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。

1.3.3在市场上抽样，抽样人员应按销售者提供的信息填写抽样单，让生产者（经销者）签字盖章。条件具备时，若是经销者还要提供所抽样品的生产者信息并盖章确认。生产者（经销者）还应提供抽样品的出厂检验报告。

1.3.4样品应按要求进行处置，检验机构要严格执行样品管理程序文件，检验机构接收样品后应立即入库并登记，样品流转要有明确记录。

1.3.5备用样品应该贮存在阴凉、干燥、安全、避光处，在整个保存期间应保证签封完整无损。

- 检验项目、方法及依据

1）开关、插座

评定依据：GB 16915.1-2014 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分 通用要求

GB 2099.1-2008 家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求

| 检测项目 | 检测明细 | 规范标准 |
| --- | --- | --- |
| 开关 | 标志 | 《家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分：通用要求》GB16915.1-2014第8条 |
|  | 螺钉、载流部件及连接 | 《家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分：通用要求》GB16915.1-2014第22条 |
|  | 绝缘电阻 | 《家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分：通用要求》GB16915.1-2014第16.1条 《家用和类似用途固定式电气装置的开关第2-1部分：电子开关的特殊要求》GB16915.2-2012 第16条 |
|  | 电气间隙 | 《家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分：通用要求》GB16915.1-2014 第23条 |
|  | 爬电距离 | 《家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分：通用要求》GB16915.1-2014 第23条 |

| 检测项目 | 检测明细 | 规范标准 |
| --- | --- | --- |
| 插座 | 标志 | 《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》 GB/T2099.1-2021第8条 |
|  | 螺钉、载流部件及连接 | 《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》 GB/T2099.1-2021第17.2条 |
|  | 绝缘电阻 | 《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》 GB/T2099.1-2021第26条 |
|  | 电气间隙 | 《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》 GB/T2099.1-2021第27条 |
|  | 爬电距离 | 《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》 GB/T2099.1-2021第27条 |

2）混凝土

| 检测项目 | 参数 | 规范标准 | 评定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 标准稠度用水量 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011 | 《通用硅酸盐水泥》（3号修改单）GB 175-2007（XG3-2018） 《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 |
|  | 凝结时间 |  |  |
|  | 安定性 |  |  |
|  | 细度 | 《水泥细度检验方法、筛析法》GB/T 1345-2005 |  |
|  | 胶砂强度 | 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》 GB/T 17671-2021 |  |
| 砂 | 堆积密度 | 《建设用砂》GB/T 14684-2011 | 《建设用砂》GB/T 14684-2011 |
|  | 含泥量 |  |  |
|  | 泥块含量 |  |  |
|  | 颗粒级配 |  |  |
| 石 | 含泥量 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 | 《建设用卵石、碎石》 GB/T 14685-2011 |
|  | 泥块含量 |  |  |
|  | 针、片状颗粒含量 |  |  |
|  | 压碎指标 |  |  |
|  | 颗粒级配 |  |  |
| （验证）混凝土配合比 （C15-C55) | 配合比设计 | 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 | 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 |
|  | 坍落度 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016 |  |
|  | 7d、28d强度 | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019 |  |
| 混凝土 | 立方体抗压强度 （标养） | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T50081-2019 | 《混凝土强度检验评定标准》 GB/T 50107-2010 |
| 粉煤灰 | 细度 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596-2017 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596-2017 |
|  | 需水量比 |  |  |
|  | 含水率 |  |  |
|  | 烧失量 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 |  |

| 检测项目 | 参数 | 规范标准 | 评定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土外加剂 （防冻剂） | 细度 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T8077-2012 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《混凝土防冻剂》JC 475-2004 |
|  | 减水率 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 |  |
|  | 坍落度和坍落度1h经时变化量 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 |  |
|  | 抗压强度比 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《混凝土防冻剂》JC475-2004 |  |
|  | 含固量 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012 |  |
| 混凝土 膨胀剂 | 细度 | 《水泥细度检验方法、筛析法》GB/T 1345-2005 | 《混凝土膨胀剂》 GB 23439-2017 |
|  | 凝结时间 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011 |  |
|  | 抗压强度 | 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》 GB/T 17671-2021 |  |

3）保温板（绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料）

评定依据：GB/T 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS)

GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》

| 检测项目 | 检测参数 | 规范标准 |
| --- | --- | --- |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 导热系数 | GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 |
|  | 压缩强度 | GB/T 8813-2008 《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》 |
|  | 氧指数 | GB/T 2406.1-2009 《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分：导则》 GB/T 2406.2-2009 《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》 |
|  | 可燃性 | GB/T 8626-2007 《建筑材料可燃性试验方法》 |
|  | 不燃性 | GB/T 5464-2010 《建筑材料不燃性试验方法》 |
|  | 燃烧热值 | GB/T 14402-2007 《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》 |
|  | 单体燃烧 | GB/T 20284-2006 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》 |

注：绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS），因根据其材料的燃烧等级不同，所检参数略有不同。

4）预制板（楼板）

评定依据：GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

| 检测项目 | 检测参数 | 规范标准 |
| --- | --- | --- |
| 预制板 （楼板） | 构件挠度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015附录B.2 |
|  | 构件承载力 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015附录B.2 |

5）防水卷材（SBS）

评定依据：GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》

| 检测项目 | 检测明细 | 规范标准 |
| --- | --- | --- |
| 防水卷材（SBS） | 厚度 | 《建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.4-2007第4条 |
|  | 拉力及延伸率 | 《建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水 卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007 |
|  | 不透水性 | 《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007（B法） |
|  | 耐热性 | 《建筑防水卷材试验方法 第11部分： 沥青防水卷材 耐热性》GB/T 328.11-2007（B法） |
|  | 低温柔性 | 《建筑防水卷材试验方法 第14部分 沥青防水卷材 低温柔性》GB/T328.14-2007 |

6）聚氨酯防水涂料

评定依据：GB/T 19250-2013 《聚氨酯防水涂料》

| 检测项目 | 检测明细 | 规范标准 |
| --- | --- | --- |
| 聚氨酯防水涂料 | 固体含量 | 《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013第5条 |
|  | 拉伸性能 | 《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013第6.9条 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T16777-2008第9.2.1条 |
|  | 低温弯折性 | 《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013第6.11条 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T16777-2008第14.2.1条 |
|  | 不透水性 | 《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013第6.12条 《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777-2008第15条 |

7）暖气片（散热器）

| 检测项目 | 检测明细 | 规范标准 |
| --- | --- | --- |
| 暖气片 | 水压试验 | 《铝制柱翼型散热器》JG/T143-2018第7.1条 《采暖散热器 灰铸铁柱型散热器》JG3-2002第5.2条 《采暖散热器 灰铸铁柱翼型散热器》 JG/T3047-1998第5.2条 《采暖散热器钢制翘片管对流散热器》 JG/T3012.2-1998第5.2条 《铜铝复合柱翼型散热器》JG/T220-2016第7.1条 |
|  | 焊接质量 | 《铝制柱翼型散热器》JG/T143-2018第7.3条 《铜铝复合柱翼型散热器》JG/T220-2016第7.4条 |
|  | 螺纹质量 | 《铝制柱翼型散热器》JG/T143-2018第7.4条 《铜铝复合柱翼型散热器》JG/T220-2016第7.5条 |

8）给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

评定依据：GB/T10002.1-2006《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

| 检测项目 | 检测明细 | 规范标准 |
| --- | --- | --- |
| 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 维卡软化温度 | 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T10002.1-2006第7.6条 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U )管件》GB/T10002.2-2003第6.4条 《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》GB/T8802-2001 |
|  | 纵向回缩率 | 《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T6671-2001 |
|  | 落锤冲击试验 | 《热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法》GB/T14152-2001 |
|  | 静液压试验 | 《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》 GB/T6111-2018 |

9）钢材

| 检测项目 | 检测明细 | 规范标准 |
| --- | --- | --- |
| 钢材 | 重量偏差 | 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 GB/T 1499.1-2017第8.4条 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2018第8.4条 |
|  | 屈服强度 | 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 GB/T 1499.1-2017第8.2条 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2018第8.2条 《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T28900-2012第5条 |
|  | 抗拉强度 | 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 GB/T 1499.1-2017第8.2条 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2018第8.2条 《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T28900-2012第5条 |
|  | 伸长率 断后伸长率（热轧光圆） 最大力总延伸率（热轧带肋） | 《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T28900-2012第5条 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2018第8.2条 《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T28900-2012第5条 |
|  | 弯曲性能（热轧光圆） 反向弯曲性能（热轧带肋） | 《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T28900-2012第6条 《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T28900-2012第7条 |
|  | 强屈比、屈标比 （热轧带肋） | 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018第8.2条 |

- 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。